Восстановление кривой деформационного упрочнения металлических материалов методом кинетического индентирования

Коновалов Д.А., Смирнов С.В.

Екатеринбург, Россия

Для определения механических свойств металлов в основном применяют три стандартизованных испытания: растяжение, сжатие и кручение образцов. Данные испытания относятся к, так называемым, разрушающим методам. Однако в некоторых случаях изготовить образцы необходимых размеров или в необходимом количестве не представляется возможным. В этом случае применяют неразрушающие или безобразцовые методы проведения испытаний. Перспективным является метод кинетического индентирования, основанный на внедрении в поверхность изделия конических инденторов [1, 2], который использует диаграмму вдавливания, представляющую зависимость усилия внедрения Р от глубины внедрения индентора h. Эта зависимость хорошо аппроксимируется параболическим законом Кика [3]

P=ch2,						(1)

где с – коэффициент, зависящий от угла индентора α и упругопластических свойств материала, в который вдавливается индентор, и практически не зависит от глубины вдавливания.

Кривые упрочнения металлов и сплавов аппроксимируют в основном степенными зависимостями. Трехпараметрические зависимости более точно, чем двухпараметрические, аппроксимируют кривую упрочнения металлов и сплавов с явно выраженным пределом текучести. Для большинства металлов кривую упрочнения можно аппроксимировать трехпараметрической степенной зависимостью вида

σs=σ0(1+a1Λ)a2,					(2)

где σ0– предел текучести; Λ– степень деформации сдвига;  a1 и a2– эмпирические коэффициенты.

Для определения зависимости коэффициента с в уравнении (1) от параметров кривой упрочнения (2) методом конечных элементов многократно решалась задача по внедрению конического индентора с углом 94о, 120о и 143о в упруго-пластическую среду. При моделировании свойства металла задавались кривой (2). Параметры варьировались в определенном диапазоне. В результате анализа насчитанных данных была получена функциональная зависимость коэффициента с от параметров кривой упрочнения.

Для проверки методики, из экспериментов на осадку были найдены кривые упрочнения для сталей Ст3, 08Х18Н10Т и меди М0. Максимальное среднеквадратичное отклонение кривых, полученных стандартным методом и с помощью предложенной методики не превысило 5,6 %. Таким образом, разработанный метод можно использовать для определения кривых упрочнения металлов с явно выраженным пределом текучести.

Работа поддержана РФФИ (проект 07–01–97623).

Литература

1. С. В. Смирнов, В. К. Смирнов, А. Н. Солошенко, В. П. Швейкин. Определение сопротивления деформации по результатам внедрения конического индентора. Кузнечно-штамповочное производство. 2000, №8, с. 3 -6.

2. N. Ogasawara, N. Chiba, Xi Chen. Measuring the plastic properties of bulk materials by single indentation test. Scripta Materialia. 2006, 54, р. 65–70.

3. С.А. Федосов, Л. Пешек. Определение механических свойств материалов микроиндентированием: Современные зарубежные методики. М.: Физический факультет МГУ. 2004, 100 с.