Изменение параметров акустической эмиссии на разных стадиях процесса разрушения низкоуглеродистой стали

Бобров А.Л.

Новосибирск, Россия

Акустико-эмиссионная диагностика широко применяется для поиска опасных развивающихся дефектов в различных металлических объектах. Но часто исследователи в практической работе сталкиваются со сложностями при интерпретации полученных данных и, как следствие, оценке результатов полученных этим методом.

Вместе с тем, в материаловедении, уже достаточно давно, для объяснения процессов динамики нагружаемого напряженно-деформированного состояния материала используется теория самоорганизации. Деформируемый материал удовлетворяет всем требованиям самоорганизующейся системы. Это значит, что процесс высвобождения энергии, в том числе упругой в виде АЭ можно интерпретировать также с позиции законов синергетики.

Для оценки результатов были проведены исследования, включающие статическое и циклическое растягивающее нагружение стальных образцов с измерением параметров нагружения, запись данных АЭ с помощью цифровой системы диагностики. Кроме того, при испытаниях на малоцикловую усталость фиксировали изменения длины развивающейся трещины оптическим методом. Несмотря на то, что даже для одной марки стали и одинакового структурного состояния общие характеристики АЭ отличались для разных образцов, отмечен ряд повторяющихся закономерностей, которые подтверждаются и другими исследователями и объяснимы с точки зрения эволюции самоорганизующихся систем.

В ходе статического растяжения образцов с концентраторами напряжений установлено:

- существенное различие динамики изменения параметров АЭ при упругой и пластической деформации;

- упругая деформация сопровождается излучением дискретных сигналов, дисперсия энергии которых значительно меньше, чем дисперсия энергии сигналов во время пластической деформации;

- для всех образцов существует такой интервал времени между упругой и пластической областью деформации, когда активность АЭ сначала повышается, а затем существенно снижается;

- сигналы из области упругой деформации концентратора напряжений обладают высоким коэффициентом корреляции, что говорит о идентичности локальных дискретных процессов;

- упругая деформация сопровождается ярко выраженными спектральными максимумами, которые повторяются для разных актов АЭ, в то время как при пластической деформации количество максимумов и их величина относительно друг друга существенно изменяется;

- предразрывное состояние характеризуется высокими значениями энергии АЭ, в то время как спектральная плотность меняется незначительно.

Циклические испытания сопровождаются аналогичными процессами, на разных стадиях развития усталостной трещины меняются те или иные характеристики записанных сигналов АЭ.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что процесс эволюции деформируемого материала по зафиксированным параметрам АЭ разбивается на несколько стадий. Для статической деформации это стадии упругой, пластической и предразрывной деформаций, а для циклических испытаний стадии зарождения магистральной трещины, ее линейный рост, нелинейный рост и предразрывное состояние.